| IST | 深圳市大正瑞地科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SHEN ZHEN INTEGRAL SUNGARDEN TECHNOLOGY LTD |  |  |
|  | 地址 ：深圳市南山区南商路华英大厦4楼1407室 |  |  |
|  | TEL ：0755-26414398 业务部、技术部 26418651生产部、研发部 |
|  | FAX ：0755-26408256 E-mail：lxh398@163.com |  |  |
|  | HTTP://www.istpcb.com |

光剂简介—铜光剂DZ-2020

大正瑞地携国际的尖端技术与产品进行开发研制，使公司的技术和产品与世界同步，专门研究、开发、销售PCB电镀光剂。尤其铜光剂为引领世界技术地位，具有独到之处。铜光剂现主要有：一般电铜光剂DZ-CU、高纵横比小孔径铜光剂DZ-2020、脉冲电镀铜光剂PR、盲埋孔铜光剂BVF、软性板铜光剂LS-A.B。

铜光剂DZ-2020与欧美同档次比较。

1．性能：

a．添加范围：

大正DZ-2020与欧美PCM+相比，范围均相当宽，易操作。

此药水为单一补加，易操控，远比欧美901铜光剂三组份易操控。

大大有利于生产控制。

b．耐温性：

欧美PCM+远不如DZ-2020 ，PCM+耐28℃以下，30℃时孔边易发白及粗糙、走位、分散力大大下降、低区发红，孔内厚度比板面相差巨大，相差有50%以上。高纵横比、小孔径板根本无法生产。耐温力差使其在夏天操控差。一旦冷水机不足，就导致大量问题，这在南方夏天大大不利，同时冷水机需大功率，大大增加了电耗。变相大大增加了成本。

DZ-2020耐温性相当好，同行最高，可达35℃-40℃。40℃时综合性能还比PCM+28℃还好，对于冷水机的要求不高，夏天工作非常有利，相当一部分板不用冷水机即可。

c．湿润性：

PCM+相当差，在冬天极易出现针孔。对于黑孔板根本做不了，黑孔板PCM+走位力、分散力、深镀力相当差，远不如PTH制程。同时，由于湿润性差。针孔、粗糙一大把。DZ-2020湿润性特优，没有这些问题，这点远比PCM+优良。

d．深镀力、均镀性：

DZ-2020是专门针对高纵横比小孔径的，远比PCM+优良。

综合上PCM+适合欧洲，气温低的环境，为几十年前老一代光剂。DZ-2020适合中国南方天热及适合当今各项性能要求高的新一代光剂。

2．成本比较：

PCM+采用大公司直销，由于运作成本极高，成本比DZ-2020高20%以上。

3．技术配合上：

PCM+的销售人员仅会使用，研发人员根本不来中国直接同客户服务，研发与使用与当前客户需求脱节，而DZ-2020的销售，研发人员。直接会与客户交流，直接最快地解决问题，提供一流技术配合。这点对于需研究、开发特殊PCB板相当关健。